附件

15批次不合格药品包装材料名单

| 品名 | 标示生产企业 | 生产批号 | 规格 | 检品来源 | 检验依据 | 检验  结果 | 不合格项目 | 检验机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜 | 大连荣华彩印包装有限公司 | RH-16032336 | 厚0.75±10%×0.075mm宽130mm±2mm | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 《国家药包材标准》YBB00172002-2015 | 不合格 | [溶剂残留量]（总量） | 江西省药品检验检测研究院 |
| 上海丰毅印务有限公司 | 2016072601 | / | 上海丰毅印务有限公司 |
| 江苏申凯包装高新技术股份有限公司 | 20160314 10444 | 130mm×100M | 香港九华华源集团滁州药业有限公司 |
| 江阴申隆包装材料有限公司 | 1690762R（869476） | 180mm×75µm | 海南康芝药业股份有限公司 |
| 无锡市羊尖华强塑料彩印有限公司 | 1603057 | 120mm×65µm | 芜湖绿叶制药有限公司 |
| 安阳市华强包装工业有限责任公司 | 16070601 | 295mm×95μm | 天津中盛海天制药有限公司 |
| 四川中金医药包装有限公司 | SP2016020053 | 365mm | 成都恒瑞制药有限公司 |
| 泰兴市恒源华康医药塑料有限公司 | 160220 | 0.085mm×125mm | 上海寿如松药业泌阳制药有限公司 | [溶剂残留量]（苯及苯类） |
| 西安怡诚医药包装有限公司 | 201604043 | 7丝米×175mm | 山西同达药业有限公司 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜 | 江苏瀚林药用包装科技有限公司 | F20160606 | 0.088×170mm | 江苏瀚林药用包装科技有限公司 | 《国家药包材标准》YBB00172002-2015 | 不合格 | [热合强度]（纵向）、（横向） | 江西省药品检验检测研究院 |
| 西安吉丰医药包装有限公司 | 1601277 | 420mm | 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 | [鉴别]红外光谱（PE层） |
| 天津力天医药包装材料有限责任公司 | 160741 | 140mm×0.08mm | 天津力天医药包装材料有限责任公司 | [溶剂残留量]（总量）、（苯及苯类） |
| 160742 |
| 哈尔滨鹏程药用包装新材料科技股份有限公司 | 16030009 | 177mm | 哈尔滨鹏程药用包装新材料科技股份有限公司 | [溶剂残留量]（总量）、（苯及苯类），[溶出物试验]（不挥发物-正己烷） |
| 天津市宝德包装有限公司 | 201603230901 | 90×0.07mm | 天津金世制药有限公司 | [鉴别]（红外光谱-PET层）、（红外光谱-PE层），[阻隔性能]（水蒸气透过量）、（氧气透过量） |